Инструкция PrimerII.

Непосредственно перед починкой или перебазировкой рекомендуется очистить протез при помощи антисептического очищающего раствора D-Cleaner 306.

- Сделать на соприкасаемой с починкой поверхности протеза ретенцию (алмазным фрезом, не увлекаясь, чтобы не сжечь протез) для обеспечения хорошей фиксации с новым заливаемым материалом.

- Моделируем на модели недостающие участки протеза .

- Гипсуем кювету (нижнюю часть) так, чтобы кроме той части, которая соприкасается с починкой, весь протез был в гипсе.

- Устанавливаем литники.

- Заливаем вторую часть кюветы.

- Выпаривание воска в кипящей воде не менее 20-25 минут (нужно очень сильно разогреть кювету, несмотря на то, что в обычном впрыске flexi N512 кювета должна быть охлаждённой).

- Извлеките кювету из кипящей воды за 7 минут до инжекции.

- Промывка кюветы от остатков воска, снятие лишнего гипса (тонких стенок и т.д.), удаление воды с помощью сжатого воздуха.

- Наносим isoflex для изоляции от гипса.

- Наносим PrimerII (не увлекаясь, не очень толстым слоем) по поверхности протеза, оставшейся видной после гипсовки (не должно попадать на зубы и стараться не попасть на гипс).

- Действия по пунктам 7,8,9,10 производим как можно быстрее (чтобы не дать кювете остыть).

- Инжекция.

- Остывание кюветы в аппарате 10-15 минут.

- Далее стандартная обработка материала.

- Т.к.  работали без дабл-модели, то придётся при подгонке протеза снимать точки давления и внутри протеза.